## Slide 1: ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРЯМОШОВНОЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ
В.С. Стариков (АО ППТР «ПЁТР»)
В.Н. Глазнев (ВГУ)

## Slide 2: Задачей нашего исследования являлось изучение магнитных свойств прямошовных стальных труб различных диаметров, используемых при строительстве магистральных нефте- и газопроводов. Основная цель исследования - уточнение существующих расчётных моделей стальной трубы, основанных на реальных данных о магнитной восприимчивости и намагниченности материала изделия.

## Slide 3: Графики относительной магнитной восприимчивости по каждому угловому сектору (шаг 300) на внешнем примере трубы, характерные для различных диаметров
Участки краевых зон стальной прямошовной трубы:
Левый график с внешним воздействием;
Правый график без внешнего воздействия
χ, %.
χ, %.
м
м
100
100
40
40
60
60
80
80
0.1
0.5
1
1.5
11.5
11
10.5
10
Ремонтные
сварные
работы
Ремонтные
сварные
работы
отсутствуют

## Slide 4: Результаты исследований магнитной восприимчивости:
1. В краевых зонах отдельно взятой трубы магнитная восприимчивость меньше, чем на любом другом участке.
2. В области продольного сварного шва трубы фиксируется понижение магнитной восприимчивости, по отношению к прилегающим участкам, на 7-15 %. Такие значения восприимчивости показывают, что продольный сварной шов трубы оказывает воздействие на формирование внешнего магнитного поля каждой отдельно взятой трубы.

## Slide 5: Результаты исследований магнитной восприимчивости:
3. В случаях заметного износа материала трубы или некачественной проварки шва уменьшение магнитной восприимчивости может достигать 60 % и такие отклонения свойств материала трубы могут выявляться по данным магнитометрии;
4. Воздействие повышенных температур на участке стыковочного шва меняют гомогенное распределение магнитной восприимчивости на 5-10 %, при сварке в условиях промышленного производства, и на 30-60 %, при «ручной» полевой сварке;

## Slide 6: Таблица. JremxL, JremyL, JremzL – компоненты векторов остаточной намагниченности; Jrem – модуль вектора остаточного намагничения; Jind – модуль вектора индуктивного намагничения.

## Slide 7: Расположение образца на секторе фрагмента трубы и локальная правая система координат

## Slide 8: График значений остаточной намагниченности JxP и JyP в системе координат всего изделия – кольцевого фрагмента стальной прямошовной трубы.

## Slide 9: График демонстрирующий расположение векторов остаточного намагничения материала листовой заготовки

## Slide 10: Положение вектора остаточной намагниченности и его проекций на трубной заготовке
10
Положение вектора остаточной намагниченности и его проекций на теле трубы - готового продукта
rem
Y
X
Z

## Slide 11
11
Положение проекций вектора индуктивной намагниченности на теле трубы - готового продукта
– магнитная широта точки расположения объекта; – магнитный азимут простирания трубы; Jindx,y,z – компоненты вектора индуктивного намагничения; Вx,y,z – компоненты вектора нормального поля Земли; χ – магнитная восприимчивость материала трубы; μ0 – магнитная проницаемость вакуума.

## Slide 12: Анализ экспериментальных данных для образцов материала трубы показывают, что прямошовная стальная труба, по своим магнитным свойствам, является достаточно сложным трёхмерным объектом. В качестве базового аппроксимирующего элемента модели возьмём тонкий горизонтальный ограниченный по простиранию цилиндр с произвольным направлением вектора намагничения. Аналитические выражения компонент индукции магнитного поля от этого объекта можно вычислить интегрированием компонент индукции поля произвольно намагниченного магнитного диполя по одной из осей координат.

## Slide 14: Переменные (x,y,z) относятся к точке вычисления поля, а переменные (ξ,ζ) – к точке пространственного положения источника по осям X и Z соответственно. Координаты L1 и L2 (L1<L2) обозначают положение краевых точек тонкого цилиндра по оси Y. Величина r выражает расстояние между центром цилиндра и точкой вычисления поля в плоскости X0Z
Jx,y,z – компоненты вектора намагничения; Jremx,y,z – компоненты вектора остаточного намагничения; Jindx,y,z – компоненты вектора индуктивного намагничения; Вx,y,z – компоненты вектора нормального поля Земли; χ – магнитная восприимчивость материала трубы; μ0 – магнитная проницаемость вакуума.

## Slide 15: Выражения для компонент индукции магнитного поля, обусловленного полным модельным объектом (трубой)
компоненты индукции магнитного поля, произвольно намагниченного магнитного диполя;
dr и dφ цилиндрические координаты по радиусу и углу в системе координат источника

## Slide 16: Выражения компонент индукции магнитного поля от элементарного аппроксимационного объекта (горизонтальный ограниченный по простиранию цилиндр)

## Slide 17: Карта модуля вектора индукции магнитного поля, обусловленного одним элементом - прямошовной трубой

## Slide 18: Карта модуля вектора индукции магнитного поля, обусловленного двумя элементами – двумя прямошовными трубами (однонаправленность компонент векторов остаточного намагничения)

## Slide 19: Карта модуля вектора индукции магнитного поля, обусловленного двумя элементами – двумя прямошовными трубами (антипараллельность компонент векторов остаточного намагничения)

## Slide 20: Результаты исследований:
1. Магнитная восприимчивость может варьировать по длине и периметру трубы в больших пределах, то есть значимо влияет на величину намагниченности объекта и его внешнее магнитное поле.
2. Прямые измерения магнитных свойств материала прямошовной стальной трубы демонстрируют, что модуль вектора остаточной намагниченности примерно в три-четыре раза превышает значения модуля вектора индуктивного намагничения;
3. Полный вектор остаточной намагниченности всего изделия, лежит практически в плоскости стального листа, представляющего заготовку будущей трубы;

## Slide 21: Результаты исследований:
4. Предложена аппроксимационная модель источника внешнего поля, наиболее отвечающая реальной геометрии изделия – прямошовной стальной трубы;
5. Предложенный подход вычисления компонент индукции и модуля вектора магнитного поля для трубного элемента, позволяет рассчитывать внешние поля отдельного изделия, а также моделировать различные сочетания полей от нескольких трубных элементов представляющих модель стального трубопровода.
6. Расчёты магнитного поля модельного объекта, содержащего отдельный элемент трубы или его составные модели части в различных сочетаниях, демонстрируют хорошую тождественность реальным наблюдаемым полям над трубопроводами;

## Slide 22: Результаты исследований:
7. Индуктивная намагниченность является значимой величиной при расчёте внешнего магнитного поля от стальной прямошовной трубы и должна обязательно учитываться;
8. Предложенные методы расчёта компонент индукции внешнего магнитного поля, основанные на аппроксимационном подходе и опирающиеся на выявленные соотношения для компонент вектора остаточного и индуктивного намагничения трубы, следует использовать при интерпретации практических материалов над трубопроводами.

## Slide 23
Авторы выражают благодарность за поддержку данных исследований:
Я.В. Латарцеву Генеральному директору
АО ППТР «ПЁТР»
и
Руководству ООО «АльянсСтройКомплект»

## Slide 24
Благодарю за внимание.